Методическая разработка урока производственного обучения

ПМ.02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

Тема: «Сварка дуговая, наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и горизонтальных положениях»

Разработала: мастер п/о Кретова Р.В.

Липецк, 2023

Пояснительная записка

Сварка является одним из ведущих технологических процессов как в области машиностроения, так и в строительной индустрии.

Современный технический прогресс в промышленности неразрывно связан с совершенствованиям сварочного производство. Сварка как высокопроизводительный процесс изготовления неразъемных соединений находит широкое применение при изготовлении металлургического, химического и энергетического оборудования, различных трубопроводов, в машиностроении, в производстве строительных и других конструкций.

Сварка- такой же необходимый технологический процесс, как и обработка металлов резанием, литье, ковка, штамповка. Большие технологические возможности сварки обеспечили ее широкое применение при изготовлении и ремонте судов, автомобилей, самолетов, турбин, котлов, реакторов, мостов и других конструкций. Перспективы сварки как в научном, так и в техническом плане безграничны . Ее применение способствует совершенствованию машиностроения и развитию ракетостроения, атомной энергетике, радиоэлектронике.

В соответствии с ГОСТ 2601-74 сварка –процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого. Неразъемные соединения, выполненные с помощью сварки соединяют преимущественно детали из металлов. Однако сварные соединения применяют и для деталей из неметаллов- пластмассы и керамики или их сочетаний.

Для получения сварных соединений не требуются какие-либо специальные соединения элементы (заклепки, накладки и т.п). соединения происходит за счет образования связей между атомами соединяемых деталей. Для сварных соединений металлов характерно возникновения металлической связи, обусловленной взаимодействием обобществленных электронов и ионов решетки. При сварке керамик с металлами или между собой возрастает доля ковалентной или ионной составляющих связи.

Сущность сварки давлением состоит в совместном пластическом деформации материал по кромкам свариваемых деталей. Благодаря пластической деформации облегчается установление межатомных связей соединяемых частей. Для ускорения процесса применяют до оплавления свариваемые прокладки; давление может осуществляться в непрерывном или прерывистомрежимах.

Сварным соединением называют неразъемное соединение двух или нескольких деталей, выполненной сваркой. В сварное соединение входят сварной шов, прилегающая к нему зона основного металла, в которой в результате теплового воздействия сварки произошли структурные и другие изменения (зона термического влияния), и примыкающей к ней участки основного металла.

Сварной шов представляет собой участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны.

По форме сопряжения соединяемых деталей (элементов) различают следующие типы сварных соединений: стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные с точечными сварными швами, выполненными дуговой сваркой (пробочные и прорезные).

Сварные соединения бывают стыковыми, угловыми, тавровыми и нахлесточными, а также прорезными (выполненными через отверстие).

План урока

производственного обучения

Тема программы: «Сварка дуговая, наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и горизонтальных положениях».

Тема урока:  п/т  «Сборка под сварку пластин  внахлест толщиной 4 мм.».

Вид урока: урок инструктирования.

Тип урока: урок по изучению трудовых приемов и операций.

Цели урока:

- Методическая: использование компьютерных технологий на уроках производственного обучения.

- Образовательная: сформировать у учащихся профессиональные навыки и привычки. Обеспечить усвоение навыков сборки под сварку пластин внахлест, обучить правильным приемам пользования струбцинами, прижимами, зажимами.

- Развивающая: развивать у будущих производственников умения анализировать, принимать самостоятельно решения, контролировать свои действия.

- Воспитательная: совершенствовать нравственное, эстетическое воспитание учащихся, продолжить формирование активной жизненной позиции, осознанной потребности в труде, творческого начала.

- Методические приемы:

- словесные – устное изложение объяснения, лекция, беседа;

- наглядные – демонстрация наглядных пособий, показ трудовых приемов;

- практические – упражнения по выполнению приемов, операций, самостоятельные работы.

Учебно-производственные работы:

  - произвести сборку под сварку внахлест пластин t=4 мм. при помощи струбцины.

  - Произвести сварку угловым сварочным швом двух стальных пластин t=4 мм. внахлест.

Материально-техническое обеспечение урока:

- Технологическая карта, плакат «Дефекты сварочных швов», опорная таблица по технологии сварочных работ, механический стенд плакатник, образцы сварочных швов и соединений, иллюстрированное пособие сварщика, образцы наплавки.

- Персональный компьютер.

- Сварочный трансформатор, электродержатель, электроды, стальные пластины, молоток, зубило, стальные щётки, защитные щитки, спецодежда.

Межпредметные связи

- Материаловедение.

- Черчение.

- Основные процессы и оборудование сварочного производства.

- Технология сварочных работ.

Ход урока:

I. Организационная часть.

Проверка учащихся по списку.

Проверка готовности к уроку.

II. Вводный инструктаж.

1. Актуализация опорных знаний.
1.1. Фронтальный опрос.

| Вопрос | Предполагаемый ответ |
| --- | --- |
| - Как различаются сварочные швы по длине? | Короткие, средние, длинные. |
| - В чем особенности сварки вертикальных швов? | Сварка снизу вверх, и сверху вниз. |
| - Какие электроды применяются при РДС малоуглеродистых сталей? | АНО -4, АНО -6, Э-42, Э -46. |
| - Что понимается под «режимом сварки»? | Это сила тока, диаметр электрода, напряжение, род тока, полярность, скорость сварки. |
| - Как осуществляется сборка изделий под сварку? | Собираются и удерживаются струбцинами, приспособлениями, кондукторами. |
| - Что представляет собой «электрододержатель»? | Это приспособление для закрепления электрода и подвода к нему сварочного тока. |
| - Какие источники питания вы знаете для оснащения сварочного поста? | Сварочные трансформаторы переменного тока и сварочные выпрямители постоянного тока. |
| - Какую роль выполняет зазор при сборке изделия под сварку? | Зазор способствует более глубокому проплавлению металла. |
| - Что такое «сварочный шов»? | Это участок сварного соединения образовавшегося в результате кристаллизации расплавленного металла. |

1.2. Обозначение сварных швов на чертежах и их чтение (слайд).

2. Сообщение темы и цели урока.

3. Изучение нового материала.

3.1. Подготовка металла под сварку.

3.2. Сборка свариваемых пластин с помощью струбцины.

3.3. Сварка угловым сварным швом двух пластин толщиной 4 мм.  внахлест.

4. Основные требования безопасности труда при ручной дуговой сварки.

При выполнении сварочных работ существуют опасности для здоровья людей:

а)  поражение электрическим током,

б)  поражение глаз и открытых поверхностей кожи рук,

в)  отравление вредными газами и пылью,

г)  ожоги от разбрызгивания электродного расплавленного металла и шлака,

д)  ушибы, порезы в процессе подготовки изделия под сварку и во время сварки,

5. Демонстрационный показ приемов сварки угловым сварным швом двух пластин толщиной 4 мм.  внахлест:

5.1. сборка свариваемых пластин для сварки внахлест,

5.2. сварка угловым сварным швом двух пластин толщиной 4 мм.  внахлест.

6. Закрепление материала вводного инструктажа.

6.1. Фронтальный опрос.

| Вопрос | Предполагаемый ответ |
| --- | --- |
| 1. Что такое «ручная дуговая сварка»? | Это дуговая сварка при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение производится вручную. |
| 2. Длина сварочного кабеля не должна превышать? | 30 метров. |
| 3. Что включает в себя сварочный пост? | Источник сварочного тока, сварочный стол, вентиляцию, приспособления. |
| 4. Что называется «валиком»? | Металл сварного шва наплавленный за один проход. |
| 5. Что называется «прихваткой»? | Это короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей. |
| 6. Для чего используется обратный провод источника питания? | Для соединения изделия с источником питания. |
| 7. Какие электрододержатели самые практичные? | Вилочные. |
| 8. Для чего может быть использована струбцина? | Для крепления изделия к сварочному столу, сварочного кабеля. |
| 9. Чем пользуются для определения величины зазора между деталями? | Набором щупов. |

Практические задачи:

- сборка свариваемых пластин для сварки внахлест,

- сварка угловым сварным швом двух пластин толщиной 4 мм.  внахлест.

ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ:

- Целевые обходы рабочих мест учащихся с целью дополнительного, индивидуального инструктирования перед началом работы.

- Проверку правильности организации рабочего места.

- Соблюдения правил безопасности труда.

- Правильности выбора источника питания.

- Выбора режима сварки.

- Технология сварки.

- Контроль за правильностью выполнения заданий.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ:

- Анализ выполненного задания и разбор допущенных ошибок.

- Обсуждение качества выполненной работы.

- Сообщение оценок по итогам урока.

- Уборка рабочих мест и мастерской.

- Сдача спец. одежды и инструмента на склад.

- Выдача  задания на дом – повторить тему: «Технология ручной дуговой сварки».

Мастер п/о                                                                                                         Р.В.Кретова
Технологическая карта

Наименование: Сборка и сварка внахлест стальных пластин t= 4 мм.

Профессия: Электросварщик ручной сварки

План занятий:

- Организация рабочего места и ознакомление с правилами техники безопасности.

- Подготовка сварочных материалов.

- Практические упражнения.

Цель занятий: научить учащихся выполнять сборке и сварке пластин  внахлест толщиной 4 мм.

Режим сварки:

- Электрод ф=4 мм.,

- Сила тока 160А.,

- Тип электрода АНО-6,

- Скорость сварки V=150 мм/мин.

Нахлесточное соединение двух стальных пластин толщиной 4 мм.

Способы сварки:

а – вертикально расположенным электродом, б – углом назад, в – углом вперед.