Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Сормовский механический техникум

имени Героя Советского Союза П.А. Семенова»

Учебно - методические рекомендации по выполнению практических работ для обучающихся

ОП.02 Материаловедение

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

15.01.35 Мастер слесарных работ

Составитель: преподаватель

Борисова Н.Ф

Н.Новгород, 2018

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………3

Практическая  работа   №1 Составление краткого сообщения «Экологическая и промышленная безопасность при производстве различных материалов»……….5

Практическая работа № 2. Описание и обоснование процессов, при которых происходит улучшение механических свойств металлов……………………………7

Практическая работа № 3. Обоснование широкого распространения сплавов относительно простых металлов ( в табличном варианте)…………………………9

Практическое занятие №4: Соотнесение показателей прочности и видов термической обработки металлов и сплавов (по выбору: табличный вариант, описание, график и др.). Определение дефектов термической обработки по образцам деталей……..11

Практическое занятие №5

Определение состава и вида чугуна по маркировке………………………………..13

Практическая  работа   № 6

Составление краткого сообщения «Основные перспективы развития композиционных и аморфных материалов»………………………………………………………………..16

Введение

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по учебной дисциплине «Материаловедение» предназначены для обучающихся по профессии квалифицированных рабочих, служащих -15.01.35 Мастер слесарных работ.

В данном методическом пособии приведены указания по выполнению лабораторных работ по темам дисциплины, указаны темы и содержание лабораторных работ, формы контроля по каждой теме и рекомендуемая литература.

Данные рекомендации способствуют развитию общих и профессиональных компетенций, постепенному и целенаправленному развитию познавательных способностей.

Рекомендованы к использованию при изучении учебной дисциплины «Материаловедение» в учреждениях среднего профессионального образования с учетом специфики профиля подготовки.

В результате освоения данной учебной дисциплины обучающиеся должны уметь:

- выполнять механические испытания образцов материалов;

- использовать физико-химические методы исследования металлов;

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;

- выбирать	материалы	для	осуществления	профессиональной деятельности.

В результате освоения данной учебной дисциплины обучающиеся должны знать:

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

-основные сведения о металлах и сплавах;

В современной системе профессионального образования большая роль отводится практико-ориентированному обучению, следовательно, в содержании каждой учебной дисциплины должно быть определенное количество лабораторных работ.

Практические работы позволят сформировать практические навыки работы, профессиональные компетенции.

Практические работы представляют собой элемент учебной дисциплины и оцениваются по критериям, представленным ниже:

Оценка «5» выставляется обучающемуся, если:

- тематика	работы	соответствует	заданной,	обучающийся  показывает системные и полные знания и умения по данному вопросу;

работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя;

- объем работы соответствует заданному;

- работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем.

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если:

- тематика	работы	соответствует	заданной,	обучающийся	допускает небольшие неточности или некоторые ошибки в данном вопросе;

- работа оформлена с неточностями в оформлении;

- объем работы соответствует заданному или чуть меньше;

- работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, чем на 1-2 дня.

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если:

- тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют значительные элементы по содержанию работы или тематика изложена нелогично, не четко представлено основное содержание вопроса;

- работа оформлена с ошибками в оформлении;

- объем работы значительно меньше заданного;

- работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней.

Оценка «2» выставляется обучающемуся, если:

- не раскрыта основная тема работы;

- работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя;

- объем работы не соответствует заданному;

- работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней.

При выполнении лабораторных и практических работ обучающимися выполняются определенные правила:

Лабораторные и практические работы выполняются во время учебных занятий; допускается окончательное оформление лабораторных  работ в домашних условиях;

разрешается использование дополнительной литературы при выполнении лабораторных и практических работ;

перед выполнением практической работы необходимо изучить основные теоретические положения по рассматриваемому вопросу.

Практическая  работа   №1

Составление краткого сообщения «Экологическая и промышленная безопасность при производстве различных материалов»

Цель работы:

Овладение знаниями об экологической и промышленной безопасности при производстве различных материалов.

Время выполнения 1 час..

Задание: Составить краткое сообщение по предложенным темам:

| Вариант | Наименование темы |
| --- | --- |
| 1 | Воздействие металлургических предприятий на атмосферу |
| 2 | Литейное производство: опасно? |
| 3 | Защита окружающей среды при производстве металлов и сплавов |
| 4 | Безопасное производство металлов и сплавов: миф или реальность |
| 5 | Черные и цветные металлы |
| 6 | Виды загрязнений окружающей среды при производстве металлов и сплавов |
| 7 | Производство металлов и сплавов и здоровье человека |
| 8 | Тенденции создания экологически безопасного металлургического производства |
| 9 | Основные направления сокращения выбросов и отходов предприятий черной металлургии |
| 10 | Защита атмосферы от вредных выбросов прокатного производства |
| 11 | Защита естественных водоемов от загрязнений сточными водами литейного производства |
| 12 | Защита атЛитейномосферы от вредных выбросов литейного производства |
| 13 | Электросталеплавильное производство |
| 14 | Конвертерное производство стали |
| 15 | Мартеновское производство стали |
| 16 | Защита естественных водоемов от загрязнений сточными водами доменного производства |
| 17 | Защита атмосферы от вредных выбросов доменного производства |
| 18 | Экологическая паспортизация объектов и технологий |
| 19 | Экобалансы – критерий перспективности промышленных технологий |
| 20 | Общие принципы создания экологически чистой металлургии |
| 21 | Санитарная охрана атмосферного воздуха |
| 22 | Современные способы очистки сточных вод |
| 23 | Способы очистки сточных вод металлургического производства |
| 24 | Твердые отходы металлургических предприятий |
| 25 | Сточные воды металлургического производства |

Список использованной литературы

1.Солнцев, Ю.П.   Материаловедение: учеб. для студ. сред.проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 8-е изд. - М.: Академия, 2013. - 496 с.

2.Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — [Электронное издание.]-М.: КноРус, 2016. — 237 с.

3.Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- [Электронный ресурс]  — Москва : КноРус, 2017. — 293 с.

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов и др.] ; под ред. В. Н. Заплатина. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017 — 272 с.

Электронные издания (электронныересурсы)

http://www.materialscience.ru/

http://supermetalloved.narod.ru

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html

http://www.sprinter.ru/books/1665853.html

http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v- tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie

Практическая работа № 2. Описание и обоснование процессов, при которых происходит улучшение механических свойств металлов.

Цель работы:

Овладение знаниями о сущности процессов наклепа и рекристаллизации.

Время выполнения 1 час..

Задание:

Описать процессы наклепа и рекристаллизации в металлах и сплавах.

Ответить на вопросы.

Отчет предоставить в табличной форме.

|  | НАКЛЕП | РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| определение названного процесса |  |  |
| описание сущности процесса |  |  |
| механические свойства металлов и сплавов ( указать, какие и как они изменяются) |  |  |

Контрольные вопросы:

1. С какой решеткой ГЦК или ОЦК металлы упрочняются сильнее?

2. Чем объясняется упрочнение при наклепе?

3. Какие факторы способствуют упрочнению металла при наклепе?

4. В чем заключается собирательная рекристаллизация?

5. Как влияет размер образовавшихся зерен при рекристаллизации на свойства металла?

6. Привести пример металла, который при комнатной температуре не подвергается наклепу?

Список использованной литературы

1.Солнцев, Ю.П.   Материаловедение: учеб. для студ. сред.проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 8-е изд. - М.: Академия, 2013. - 496 с.

2.Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — [Электронное издание.]-М.: КноРус, 2016. — 237 с.

3.Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- [Электронный ресурс]  — Москва : КноРус, 2017. — 293 с.

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов и др.] ; под ред. В. Н. Заплатина. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017 — 272 с.

Электронные издания (электронныересурсы)

http://www.materialscience.ru/

http://supermetalloved.narod.ru

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html

http://www.sprinter.ru/books/1665853.html

http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v- tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie

Практическая работа № 3. Обоснование широкого распространения сплавов относительно простых металлов ( в табличном варианте)

Цель работы:

Овладение знаниями о свойствах сплавов и металлов, проведение сравнительной характеристики их свойств.

Время выполнения 1 час..

Задание:

Описать свойства металла и сплава на его основе по вариантам, предложенным преподавателем.

Ответить на вопросы.

Отчет предоставить в табличной форме.

На основании выполненной работы сделать вывод.

Варианты заданий:

| 1-5 | железо и сталь |
| --- | --- |
| 6-10 | железо и чугун |
| 11-15 | медь и латунь |
| 16-20 | медь и бронза |
| 21-25 | алюминий и дюралюмин |

Форма отчета в табличной форме

|  | металл | сплав |
| --- | --- | --- |
| физические свойства |  |  |
| механические свойства |  |  |
| химические свойства |  |  |
| технологические свойства |  |  |
| эксплуатационные свойства |  |  |

Контрольные вопросы?

1. Назовите области применения чистого или технического железа.

2. Назовите области применения стали или чугуна.

3. Почему чистые металлы – железо, медь, алюминий практически не применяются?

Список использованной литературы

1.Солнцев, Ю.П.   Материаловедение: учеб. для студ. сред.проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 8-е изд. - М.: Академия, 2013. - 496 с.

2.Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — [Электронное издание.]-М.: КноРус, 2016. — 237 с.

3.Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- [Электронный ресурс]  — Москва : КноРус, 2017. — 293 с.

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов и др.] ; под ред. В. Н. Заплатина. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017 — 272 с.

Электронные издания (электронныересурсы)

http://www.materialscience.ru/

http://supermetalloved.narod.ru

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html

http://www.sprinter.ru/books/1665853.html

http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v- tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie

Практическое занятие №4: Соотнесение показателей прочности и видов термической обработки металлов и сплавов (по выбору: табличный вариант, описание, график и др.). Определение дефектов термической обработки по образцам деталей

Цель работы:

Овладение знаниями о термической обработке металлов и сплавов.

Овладение знаниями о сущности видов термической обработки.

Овладение знаниями о дефектах термической обработки.

Время выполнения 1 час..

Задание:

1.Описать сущность видов термической обработки, провести сравнительное исследование  прочности стали, получаемой при разных видах термической обработки [ 4, C. 123-147].

2.Описать дефекты, получаемые при термической обработке.

3.Ответить на вопросы.

Отчет предоставить в табличной форме.

На основании выполненной работы сделать вывод.

Форма отчета по первому вопросу в табличной форме.

Изменение прочности стали при разных видах термической обработки

| виды термической обработки | сущность видов термической обработки | показатели прочности стали |
| --- | --- | --- |
| отжиг первого рода |  |  |
| отжиг второго рода |  |  |
| полный отжиг |  |  |
| неполный отжиг |  |  |
| нормализация |  |  |
| закалка |  |  |
| отпуск |  |  |
| улучшение |  |  |
| старение |  |  |

Форма отчета по второму вопросу в табличной форме.

Дефекты металлов и сплавов, получаемые при термической обработке

| Виды термической обработки | Вид дефекта | Степень исправления |
| --- | --- | --- |
| отжиг |  |  |
| закалка |  |  |
| отпуск |  |  |
| улучшение |  |  |
| старение |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Перечислите виды термической обработки в зависимости от температуры нагрева.

2. Всегда ли необходима термическая обработка? Объясните для каких целей этот процесс используется.

3. Объясните почему при термической обработке появляются дефекты.

Список использованной литературы

1.Солнцев, Ю.П.   Материаловедение: учеб. для студ. сред.проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 8-е изд. - М.: Академия, 2013. - 496 с.

2.Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — [Электронное издание.]-М.: КноРус, 2016. — 237 с.

3.Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- [Электронный ресурс]  — Москва : КноРус, 2017. — 293 с.

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов и др.] ; под ред. В. Н. Заплатина. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017 — 272 с.

Электронные издания (электронныересурсы)

http://www.materialscience.ru/

http://supermetalloved.narod.ru

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html

http://www.sprinter.ru/books/1665853.html

http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v- tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie

Практическое занятие №5

Определение состава и вида чугуна по маркировке

Цели работы:

Научиться определять свойства, химический состав, структуру и назначение чугунов по марке чугуна

Краткие теоретические сведения

Чугун — сплав Fe (основа) с С (обычно 2,14...6,67 %), содержащий постоянные примеси (Si, Mn, S, Р), а иногда и легирующие элементы (Cr, Ni, V. А1 и др.); как правило, хрупок.

Углерод в чугуне может находиться в виде цементита, графита или одновременно в виде цементита и графита. Механические свойства литейных чугунов зависят от свойств металлической основы и, главным образом, от количества, формы и размеров графитных включений. Перлитная основа обеспечивает наибольшие значения показателей прочности и износостойкости.

Чугуны с графитом в зависимости от формы последнего разделяют на серые, ковкие и

высокопрочные. Серыми называют чугуны, в структуре которых графит имеет пластинчатую

форму. В ковких чугунах графит имеет хлопьевидную форму, в высокопрочных чугунах -

Структура серого (литейного) чугуна состоит из металлической основы с графитом

пластинчатой формы, вкрапленным в эту основу. Марки серых чугунов согласно ГОСТ

1412—85 состоят из букв «СЧ» и цифр, соответствующих минимальному пределу прочности

при растяжении σв, МПа / 10 Чугун СЧ10 — ферритный; СЧ15, СЧ18, СЧ20 — ферритно-

перлитные чугуны, начиная с СЧ25 — перлитные чугуны.

На долю серого чугуна с пластинчатым графитом приходится около 80 % общего производства чугунных отливок. Серые чугуны обладают высокими литейными качествами

(жидкотекучесть, малая усадка, незначительный пригар металла к форме и др.), хорошо об-

рабатываются и сопротивляются износу, однако из-за низких прочности и пластических

свойств в основном используются для неответственных деталей.

В станкостроении серый чугун является основным конструкционным материалом (станины станков, столы и верхние салазки, колонки, каретки и др.); в автомобилестроении из ферритно-перлитных чугунов делают картеры, крышки, тормозные барабаны и др., а из перлитных чугунов — блоки цилиндров, гильзы, маховики и др. В строительстве серый чугун применяют, главным образом, для изготовления деталей, работающих при сжатии (башмаков, колонн), а также санитарно-технических деталей (отопительных радиаторов, труб). Значительное количество чугуна расходуется для изготовления тюбингов, из которых сооружается туннель метрополитена. Из серого чугуна, содержащего фосфор (0,5 %), изготавливают архитектурно-художественные изделия.

Ковкие чугуны с хлопьевидной формой графита получают из белых доэвтектических

чугунов, подвергая их специальному графитизирующему отжигу.

Ковкие чугуны с перлитной металлической основой обладают высокими твердостью

(235...305 НВ) и прочностью (σв = 650...800 МПа) в сочетании с небольшой пластичностью

(δ = 3,0...1,5 %). Ковкий ферритный чугун характеризуется высокой пластичностью (δ =

10...12 %) и относительно низкой прочностью (σв = 370...300 МПа).

Ковкие чугуны согласно ГОСТ 1215—79 маркируются двумя буквами (КЧ — ковкий

чугун) и двумя группами цифр. Первые две цифры в обозначении марки соответствуют минимальному пределу прочности при растяжении (σв, МПа / 10, цифры после тире — относительному удлинению при растяжении, Чугуны марок КЧЗО—6, КЧЗЗ—8, КЧ35—10,

КЧ37—12, имеющие повышенное значение удлинения при растяжении, относятся к ферритным, а марок КЧ45—7, КЧ50—5, КЧ55—4, КЧ60—3, КЧ65—3, КЧ70—2, КЧ80—1.5 — к перлитным чугунам.

Ковкие чугуны, обладая высокими пластическими свойствами, находят применение при изготовлении разнообразных тонкостенных (до 50 мм) деталей, работающих при ударных и вибрационных нагрузках, — фланцы, муфты, картеры, ступицы и др. Масса этих деталей — от нескольких граммов до нескольких тонн.

Высокопрочный чугун (ЧШГ — чугун с шаровидным графитом) получают модифицированием жидкими присадками (магния церия, иттрия и некоторых других элементов). При этом перед вводом модификаторов необходимо снизить содержание серы до 0,02...0,03 %.

Рекомендуемый химический состав высокопрочного чугуна (2,7...3,7 % С; 0,5...3,8 % Si) выбирается в зависимости от толщины стенок отливки (чем тоньше стенка, тем больше углерода и кремния).

Структура высокопрочного чугуна состоит из металлической основы (феррит, перлит) и включений графита шаровидной формы. Шаровидный графит, имеющий минимальную поверхность при данном объеме, значительно меньше ослабляет металлическую основу, чем

пластинчатый графит, и не является активным концентратором напряжений. Ферритные чугуны имеют σв = 220...310 МПа, δ = 22...10 %, 140...225 НВ, перлитные — σв = 370...700

МПа, δ = 7...2 % и 153...360 НВ. Марки высокопрочных чугунов согласно ГОСТ 7293—85

состоят из букв «ВЧ» и цифр, соответствующих минимальному пределу прочности при растяжении σв, МПа / 10: ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45 — ферритные чугуны; ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ 100—перлитные чугуны.

Высокопрочные чугуны обладают хорошими литейными и потребительскими свойствами (обрабатываемость резанием, способность гасить вибрации, высокая износостоикость и др.) свойствами. Они используются для массивных отливок взамен стальных литых и кованых деталей — цилиндры, шестерни, коленчатые и распределительные валы и др.

Задание на практическую работу

Задание 1. Расшифровать марки чугунов

| № варианта | Марки чугунов | № варианта | Марки чугунов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЧ 10; КЧ 30-6; ВЧ 50 | 17 | СЧ 35; КЧ 50-4; ВЧ 60 |
| 2 | СЧ 15; КЧ 33-8; ВЧ 60 | 18 | СЧ 40; КЧ 56-4; ВЧ 45 |
| 3 | СЧ 20; КЧ 35-10; ВЧ 45 | 19 | СЧ 45; КЧ 60-3; ВЧ 40 |
| 4 | СЧ 25; КЧ 37-12; ВЧ 40 | 20 | СЧ 10; КЧ 63-2; ВЧ 50 |
| 5 | СЧ 30; КЧ 45-6; ВЧ 50 | 21 | СЧ 15; КЧ 30-6; ВЧ 60 |
| 6 | СЧ 35; КЧ 50-4; ВЧ 60 | 22 | СЧ 10; КЧ 30-6; ВЧ 50 |
| 7 | СЧ 40; КЧ 56-4; ВЧ 45 | 23 | СЧ 15; КЧ 33-8; ВЧ 60 |
| 8 | СЧ 20; КЧ 35-10; ВЧ 45 | 24 | СЧ 20; КЧ 35-10; ВЧ 45 |
| 9 | СЧ 10; КЧ 63-2; ВЧ 50 | 25 | СЧ 25; КЧ 37-12; ВЧ 40 |
| 10 | СЧ 15; КЧ 30-6; ВЧ 60 | 26 | СЧ 35; КЧ 50-4; ВЧ 60 |
| 11 | СЧ 10; КЧ 30-6; ВЧ 50 | 27 | СЧ 40; КЧ 56-4; ВЧ 45 |
| 12 | СЧ 15; КЧ 33-8; ВЧ 60 | 28 | СЧ 45; КЧ 60-3; ВЧ 40 |
| 13 | СЧ 20; КЧ 35-10; ВЧ 45 | 29 | СЧ 10; КЧ 63-2; ВЧ 50 |
| 14 | СЧ 25; КЧ 37-12; ВЧ 40 | 30 | СЧ 15; КЧ 30-6; ВЧ 60 |
| 15 | СЧ 30; КЧ 45-6; ВЧ 50 |  |  |
| 16 | СЧ 15; КЧ 30-6; ВЧ 60 |  |  |

Задание 2 Для каждой марки выписать структуру, свойства и применение. Результат

оформить в виде таблицы (Таблица 2)

| Марка | Структура | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание отчета

1 Название практической работы.

2 Цель работы.

4 Расшифровка трех марок чугунов.

Контрольные вопросы

1 Чугун это сплав ________ с

углеродом.

2 Чугун, который используют для переплавки его в сталь, называется _____.

3 Чугун, в котором весь углерод находится в виде графита, называется _______.

4 _______ чугун более пластичный, чем серый.

5 Графит шаровидной формы находится в _______ чугуне.

Список использованной литературы

1.Солнцев, Ю.П.   Материаловедение: учеб. для студ. сред.проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 8-е изд. - М.: Академия, 2013. - 496 с.

2.Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — [Электронное издание.]-М.: КноРус, 2016. — 237 с.

3.Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- [Электронный ресурс]  — Москва : КноРус, 2017. — 293 с.

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов и др.] ; под ред. В. Н. Заплатина. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017 — 272 с.

Электронные издания (электронныересурсы)

http://www.materialscience.ru/

http://supermetalloved.narod.ru

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html

http://www.sprinter.ru/books/1665853.html

http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v- tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie

Практическая  работа   № 6

Составление краткого сообщения «Основные перспективы развития композиционных и аморфных материалов»

Цель работы:

Овладение знаниями о свойствах, структуре и области применения композиционных и аморфных материалов.

Время выполнения 1 час..

Задание: по материалам дополнительных информационных источников составить сообщение «Основные перспективы развития композиционных и аморфных материалов»

| Вариант | Наименование темы |
| --- | --- |
| 1 | Общая характеристика и классификация композиционных материалов |
| 2 | Дисперсно-упрочненные композиционные материалы |
| 3 | Волокнистые композиционные материалы |
| 4 | Слоистые композиционные материалы |
| 5 | Свойства и применение композиционных материалов |
| 6 | Области промышленности, где применяются композиционные материалы |
| 7 | Материалы типа САП |
| 8 | Тенденции создания новых композиционных материалов |
| 9 | Способы получения композиционных материалов |
| 10 | Строение композиционных материалов |
| 11 | Влияние волокон бора на свойства композиционных материалов |
| 12 | Применение композиционных материалов в машиностроении |
| 13 | Применение композиционных материалов в автомобилестроении |
| 14 | Применение композиционных материалов в ракетостроении |
| 15 | Общая характеристика и классификация аморфных материалов |
| 16 | Свойства аморфных материалов |
| 17 | Область применения аморфных материалов |
| 18 | Стекло: общие сведения |
| 19 | Основные свойства стекла |
| 20 | Резина: общие сведения |
| 21 | Основные свойства резин и каучуков |
| 22 | Области применения стекла |
| 23 | Области применения резины |
| 24 | Перспективы развития применения аморфных тел в машиностроении |
| 25 | Какие изделия изготавливают из композиционных и аморфных тел. |

Список использованной литературы

1.Солнцев, Ю.П.   Материаловедение: учеб. для студ. сред.проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 8-е изд. - М.: Академия, 2013. - 496 с.

2.Материаловедение: учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — [Электронное издание.]-М.: КноРус, 2016. — 237 с.

3.Материаловедение и слесарное дело : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.- [Электронный ресурс]  — Москва : КноРус, 2017. — 293 с.

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов и др.] ; под ред. В. Н. Заплатина. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017 — 272 с.

Электронные издания (электронныересурсы)

http://www.materialscience.ru/

http://supermetalloved.narod.ru

http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html

http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html

http://www.sprinter.ru/books/1665853.html

http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v- tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie