Материалы, используемые для подземных газопроводов

Подземные газопроводы являются скрытыми сооружениями, и это в сочетании с опасными свойствами транспортируемого по ним газа предъявляет особые требования к используемым материалам. В данной статье мы рассмотрим три марки сталей (Ст1, Ст2, Ст3), наиболее подходящих для подземных газопроводов.

Технологическая характеристика стали при Т=20oС

|  | Размер | σв(МПа) | δ5 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст1 | 20 - 40 | 310-420 | 33 |
| Ст2 | 20 - 40 | 330-420 | 32 |
| Ст3 | 20 - 40 | 380-500 | 25 |

| в | - предел кратковременной прочности, МПа |
| --- | --- |
| δ5 | - относительное удлинение после разрыва, % |

| Химический состав в % стали Ст1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C | 0,09 - 0,15 |  |
| Si | до 0,05 |  |
| Mn | 0,25 - 0,5 |  |
| Ni | до 0,3 |  |
| S | до 0,05 |  |
| P | до 0,04 |  |
| Cr | до 0,3 |  |
| N | до 0,008 |  |
| Cu | до 0,3 |  |
| As | до 0,08 |  |
| Fe | ~98 |  |

| Химический состав в % стали Ст3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C | 0,18 - 0,27 |  |
| Si | до 0,05 |  |
| Mn | 0,4 - 0,7 |  |
| Ni | до 0,3 |  |
| S | до 0,05 |  |
| P | до 0,04 |  |
| Cr | до 0,3 |  |
| N | до 0,008 |  |
| Cu | до 0,3 |  |
| As | до 0,08 |  |
| Fe | ~98 |  |

Таким образом, по таблице мы видим, что химический состав в основном не

отличается. Например Fe в Ст1 и Ст3 имеет примерно одинаковое содержание(98%).

В то же время, содержание Mn во всех трех марках отличается (Ст1 0,25 – 0,5%,

Ст3 0,4-0,7%). Элементы, содержание которых незначительно в стали и влияют на свойства сталей.